Použití

Vodou ředitelná, snímatelná, otěruodolná malířská barva MORYS EXTRA BÍLÁ je určená na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové povrchy. Je určena pro probarvování malířskými pastami. Je zdravotně nezávadná, vhodná pro úpravu interiérů náročných na hygienu - školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs plniv dispergovaných ve vodné styren-akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

Odstín

Vyrábí se v bílém odstínu, který je možno obarvit malířskými pastami.

Parametry barvy

obsah netěkavých složek					min. 60 %,

vzhled								bílá viskózní kapalina,

hustota								1600 kg/m3

Parametry nátěru

tloušťka ekvivalentní difúzní vzduchové vrstvy Sd		0,05 m,

vzhled								matný,

bělost (L*)							95,

přídržnost							min 1 MPa,

odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN ISO 11998)		třída 5 (není odolná).

Příprava podkladu

Podklad očistit, nesoudržné, staré nátěry odstranit, na omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání. Sádrokarton a nové omítky je vhodné penetrovat pomocí MORYS AKRYLÁTOVÉ PENETRACE.

Aplikace

MORYS EXTRA BÍLÁ BARVA se nanáší v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 1 hodině přetíratelný. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je +5 °C, maximální +30 °C. U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu odstínu nátěrem na ploše cca 1 m2.

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba barvy

8 – 12 m2 v jedné vrstvě

Ředění

Barva je seřízena pro nanášení válečkem, jinak ředit dle potřeby vodou max. do 10 %. Pro zvýšení odolnosti nátěru proti otěru (na savých podkladech) je vhodné použít k ředění MORYS AKRYLÁTOVOU PENETRACI max. do 10 %. Obarvený výrobek pro závěrečnou vrstvu neředit.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list.

Balení

15; 25 a 40 kg

Datum revize: 23. 7. 2018